| 底 漆 |  |  | 面 漆 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材 料 名 称 | 质量份 | 备 注 | 材 料 名 称 | 质 量 份 |  | 备 注 |
| DAY-423/DAY-021 | 13 |  | 6官脂肪PUA树脂 | 15 |  |  |
| 标准EA(20%TP) | 20 |  | DAY-100 | 20 |  | 纯丙烯酸树脂， 提供和镀层附 着力（低价格） |
|  |  |  | IBOA | 3 |  |  |
| TMPTA | 13 |  | DPHA | 2 |  |  |
| PET3A | 4 |  | HEMA | 5 |  |  |
| 1173引发剂 | 1 |  | TPO引发剂 | 0.5 |  |  |
| 184引发剂 | 2.5 | 毕克化学 | 184引发剂 | 2.5 |  |  |
| BYK306 | 0.5 |  | BYK333 | 0.5 |  | 毕克化学 |
| 稀释剂 | 46 |  | CD9051 | 1 |  | 沙多玛 |
|  |  |  | 稀释剂 | 50.5 |  |  |
| 总 计 | 100 |  | 总 计 | 100 |  |  |
| 稀 释 剂 |  |  | 稀 释 剂 |  |  |  |
| 丙 酮 | 20 |  | 丙 酮 |  | 20 |  |
| 醋酸丁酯 | 30 |  | 醋酸丁酯 |  | 20 |  |
| MEK | 20 |  | MEK |  | 20 |  |
| 正丁醇 | 25 |  | 正丁醇 |  | 25 |  |
| 防白水 | 5 |  | 防白水 |  | 15 |  |
| 总 计 | 100 |  | 总 计 |  | 100 |  |

＞＞＞ 真空电镀UV涂料参考配方（低成本导向）