收件公司（TO）：                  收件人（TO）：

传真（FAX）：                     发件人（FROM）：

电话（TEL）：                     总页数（PAGE）：

关于（RE）：                      日期（DATE）：

产 品 解 析

DAY-021和DAY-423是我司应用在真空电镀UV底涂中的两支产品。用于提高底涂上镀性和促进涂层丰满的大分子型2官PUA类结构产品，单一组分，两者都属于长拉伸性的聚氨酯丙烯酸酯类低聚物。前者为纯脂肪结构，具有突出的成膜延伸性和柔软性，和大多数塑胶基材具有好的密着性。后者DAY-423为芳香类结构，降低了使用成本，提高了固化速度，同时成膜的延伸性能并未受到大的遮蔽，依然具有较高的拉伸性能。两者在真空电镀底涂中的一般性用法和日合3000B类似，促进和镀层的结合性，提供与基材的附着性，类似市场上同类产品，此两款产品在设计时突出了自流平方面的特性，具有更加好的流平能力。此类低官的PUA类树脂在底涂中的应用时，更多的是搭配有快速固化能力的其他类树脂协同完善，以保证底涂性能的完整性。

此类具有高延伸性的PUA树脂同时也可应用于其他软性基材的配方设计，或应用于一般性UV涂层中缓解成膜脆性，提高成膜韧性等作用，同时也可以促进UV涂层与底材间的附着性。

长沙太亚化工科技有限公司

技术中心